Załącznik 2

Zakres prac niezbędnych do wykonania usługi malowania słupów oświetlenia zewnętrznego.

W zakresie zamówienia Wykonawca wykona oczyszczenie, odtłuszczenie, malowanie podkładem oraz dwukrotne malowanie farbą 25 szt. słupów oświetlenia zewnętrznego. Słupy o konstrukcji metalowej malowane farbą. Słupy o wysokości ok. 5m i obwodzie: u podstawy - 52 cm, na wysokości 2m od powierzchni gruntu – 25 cm.

Zakres rzeczowy:

1. Z powierzchni słupów przeznaczonych do renowacji usunąć warstwę starej farby, rdzę i inne zanieczyszczenia.

2. Oczyszczone powierzchnie odtłuścić np. benzyną ekstrakcyjną.

3. Powłoki nie wykazujące odspojenia od powierzchni słupów zmatowić papierem drobnoziarnistym.

4. Całość powierzchni słupów pomalować farba podkładową.

5. Po wykonaniu powłoki podkładowej wykonać malowanie właściwe – minimum 2 warstwowe.

6. Malowanie przeprowadzić zgodnie z zaleceniami i w warunkach określonych przez producenta farby.

7. Zamawiający wymaga, aby do malowania zastosować farbę przeznaczona do elementów stalowych i żeliwnych narażonych na działanie czynników atmosferycznych (np. emalie chlorokauczukowe, emalie alkidowe, emalie olejno-ftalowe itp.). Wykonawca przedłoży kartę charakterystyki materiału, która winna potwierdzić przeznaczenie wyrobu do stosowania produktów do malowania zewnętrznego elementów stalowych i żeliwnych narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

8. Wykonawca zabezpieczy urządzenia zamontowane na słupach (kamery) oraz najbliższy teren wokół słupów przed zakurzeniem w tracie oczyszczania słupów oraz przed zachlapaniem farbami w trakcie ich malowania. Wykonawca zdemontuje wszystkie znaki drogowe oraz tablice informacyjne zamontowane na słupach i po wykonaniu prac ponownie je zamontuje.

9. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zabezpieczy dostęp do malowanych słupów oraz wywiesi ostrzeżenia.

10. Wykonawca po przeprowadzeniu prac malarskich usunie z terenu prowadzenia prac wszelkie pozostałości powstałe w trakcie ich realizacji tj. odspojona rdzę, fragmenty odspojonej farby oraz inne pozostałości z malowania. W zakresie Wykonawcy jest także utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji prac.